BASISGLAZUREN

TRANSPARANT GLANZEND

 1kg 5kg

kaliveldspaat 15% 150g 750g

ballclay 6% 60g 300g

kwartz 13% 130 650

krijt 13%

dolomiet 5% 50 500

cornish stone 4O% 400 2000

petaliet 8 80 400

BLAUWE ENGOBE ZELF MAKEN

Dit doe je met carbonaat omdat dit beter uitvloeit dan kobaltoxyde

10% mengen bij droge poeder klei mengen en water toevoegen. Met oxyde is het maar 5%

![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6685[1].jpg]()

![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6690[1].jpg]()![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6687[1].jpg]()![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6686[1].jpg]()![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6685[1].jpg]()![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6690[1].jpg]()![C:\Documents and Settings\hugo haneveir\Local Settings\Temp\~IMG_6689[1].jpg]()